**ΚΩΔΙΚΟΣ:17298**

**ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 6 ply**

Να είναι μιας χρήσης, βαμβακερή

Να είναι προπλυμένη για μεγαλύτερη απορροφητικότητα

Να είναι λευκού χρώματος

Να είναι διπλωμένη 6 φορές (6ply)

Να έχει διαστάσεις 45 χ 45 εκ

Να είναι 20 κλωστών, ακτινοσκιερή, με ραμμένο το ακτινοσκιερό στοιχείο και βρόχο από 100% βαμβάκι

Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Να έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης η οποία κατέδειξε ότι ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας

Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης ΙΙα

Να πληροί το πρότυπο ΕΝ14079

Να διαθέτει μάζα 27gr/ m² κατ’ ελάχιστο

Να διαθέτει πυκνότητα νήματος: Στημόνι 120/10 εκ

Υφάδι 80/10 εκ

Να είναι συσκευασμένη ανά 5 τεμάχια διπλωμένα και πιασμένα σε δεσμίδες, για εύκολη καταμέτρηση μέσα σε σακούλα νάυλον και εντός κιβωτίου για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση

Να κατατεθούν ως δείγματα τουλάχιστον 5τεμ. για να αποστειρωθούν και να χρησιμοποιηθούν σε χειρουργική επέμβαση.

**Κωδ. 133855**

**Προδιαγραφές μη αποστειρωμένων, ακτινοσκιερών τολυπίων γάζας**

Να είναι κατασκευασμένα με μονοκόμματη γάζα από 100% βαμβάκι, λευκασμένα

χωρίς χλώριο

Να είναι 20 κλωστών/ cm²

Να πληρούν το πρότυπο ΕΝ14079

Να φέρουν, πλεγμένη ανάμεσα στη γάζα, ακτινοσκιερή ίνα με περιεκτικότητα σε

θειικό βάριο 60%,

Να φέρουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕ περί ιατροτεχνολογικών

προϊόντων και να είναι ταξινομημένα ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης ΙΙα

Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (13x13cm, 20x20cm, 24x24cm, 24x48cm,

40x47cm)

Να είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένες σακούλες πολυαιθυλενίου και εντός

χαρτοκιβωτίου, σφραγισμένου με ταινία, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση

Να διατεθεί δείγμα για αξιολόγηση

**Κωδ. 17240**

Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό - Να είναι 12 διπλώσεων - Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 14079 - Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί αρκετές φορές - Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα 60% σε θειϊκό βάριο BaSO4, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή - Να διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 100 τεμ - Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Να διατίθεται σε διαστάσεις 7,5x7,5, 10x10 και 10x20 αποστειρωμένη και μη αποστειρωμένη - Να κατατεθεί δείγμα ακέραιη συσκευασία προς χρήση και αξιολόγηση.