**ΚΩΔΙΚΟΣ:17298**

**ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 6 ply**

Να είναι μιας χρήσης, βαμβακερή

Να είναι προπλυμένη για μεγαλύτερη απορροφητικότητα

Να είναι λευκού χρώματος

Να είναι διπλωμένη 6 φορές (6ply)

Να έχει διαστάσεις 45 χ 45 εκ

Να είναι 20 κλωστών, ακτινοσκιερή, με ραμμένο το ακτινοσκιερό στοιχείο και βρόχο από 100% βαμβάκι

Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Να έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης η οποία κατέδειξε ότι ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας

Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης ΙΙα

Να πληροί το πρότυπο ΕΝ14079

Να διαθέτει μάζα 27gr/ m² κατ’ ελάχιστο

Να διαθέτει πυκνότητα νήματος: Στημόνι 120/10 εκ

Υφάδι 80/10 εκ

Να είναι συσκευασμένη ανά 5 τεμάχια διπλωμένα και πιασμένα σε δεσμίδες, για εύκολη καταμέτρηση μέσα σε σακούλα νάυλον και εντός κιβωτίου για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση

Να κατατεθούν ως δείγματα τουλάχιστον 5τεμ. για να αποστειρωθούν και να χρησιμοποιηθούν σε χειρουργική επέμβαση.