· [bookmark: _GoBack]Να είναι από νιτρίλιο (υψηλής  χημικής αντοχής) ή υψηλής ποιότητας latex(υποαλλεργικό και ελεγμένο για πρωτεΐνες), χωρίς πούδρα, με μακρυά μανσέτα (285-300mm) και αυξανόμενο πάχος.
· Το πάχος των δακτύλων να κυμαίνεται μεταξύ  0.11mm έως 0.16mm, της παλάμης μεταξύ 0.08mm και 0.12mm και της μανσέτας  περίπου 0.07mm έως 0.09mm
· Να ακολουθούν  τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ASTM D6978, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 455, EN 16523-1, AQL (0,65 ή 1,5)
· Η συσκευασία να φέρει τη σήμανση CE και ότι είναι μιας  χρήσης
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